Дегидрол, Контацид, Бетоноправ.

Предлагаем обратить внимание на Российскую разработку – систему материалов Дегидрол, Контацид, Бетоноправ, производимых в г. Красноярск.

Дегидрол – это гидроизоляционный материал, успешно применяющийся для гидроизоляции наиболее проблемных участков: стыков, швов, трещин, очагов коррозии. Дегидрол обеспечивает гидроизоляцию конструкций из бетона, камня и кирпича. С данным материалом совместим Бетоноправ и Контацид, которые значительно расширяют диапазон решаемых задач.

- Дегидрол люкс марки 8 спустя 1 час приобретает прочность 10 МПа. Он устраняет фонтанирующие протечки на бетонных резервуарах, коммуникациях не только при плюсовой температуре, но и при температуре до минус 30°С.

- Дегидрол люкс марки 5 с проникающим действием обладает способностью выдерживать без разрушения и трещинообразования деформирующие нагрузки в 1,5 – 2 раза выше, чем другие ремонтные материалы. Обеспечивает высокое качество ремонта, защиты, гидроизоляции стыков, швов, трещин, очагов коррозии бетона, а также участков конструкций из бетона на границе вода-воздух и зону переменного увлажнения.

- Дегидрол люкс марки 3 придает бетону водонепроницаемость изнутри. Данный гидроизолирующий материал обладает проникающим действием, его раствор текуч, он обладает чрезвычайно высокой прочностью и безусадочностью (на сжатие – до 90МПа, на изгиб – более 11МПа).

- Дегидрол люкс марки 7 предназначен для простой и эффективной гидроизоляции подвижных трещин, швов, стыков, и даже стыки бетон-пластик, бетон-металл, стыки металлических гильз с трубами из пластика и металла. Материал замешивается с обычной водой, образовывая пластилинообразую массу. Дегидролом безопасно и удобно гидроизолировать стыки, трещины и швы любой геометрии и сечения.

- Гидроизоляционный материал Дегидрол люкс марки 10-2 предназначен для изготовления бетонов (например, для фундамента, подвала, бассейна и т. д.).

Добавка Бетоноправ люкс марки 2 подходит для изготовления коррозионностойкого бетона, противостоящего солевым средам и размораживанию.

Добавка Бетоноправ люкс марки 6 позволяет использовать его с Дегидролом при температуре до минус 15°С, а также делать упрочнённый водонепроницаемый бетон при температуре до минус 30°С.

Для придания бетону свойств, позволяющих противостоять кислотным продуктам, растворам, парам, используется Контацид. Поскольку компания-разработчик ведёт постоянную работу по ещё большему усилению потребительских преимуществ как отдельных марок, так и всего комплекса продукции в целом, обеспечивая надёжное системное решение задач по ремонту, защите и гидроизоляции конструкций из бетона, камня, кирпича, то техническое описание на сайте ДегидролЦентр может какое-то время отличаться от описания на сайте компании-разработчика. В этом случае следует руководствоваться описанием на сайте разработчика: www.dehidrol.ru.